| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO – ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 5717.1― 202 |

Упаковка стеклянная

Банки и бутылки для консервированной

пищевой продукции

Общие технические условия

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Стандарт» (ООО «Эксперт-Стандарт»)

- 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 074 «Стеклянная тара и посуда»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       2020   г. №               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GЕ KZ KG MD RU TJ UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 Взамен ГОСТ 5717.1–2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

# Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств, принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………….

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………

3 Термины и определения…………………...................................................................

4 Классификация, основные параметры и размеры……………………………………

5 Технические требования………………………………………………………………….

6 Правила приемки…………………………………………………………………………..

7 Методы контроля…………………………………………………………………………..

8 Транспортирование и хранение…………………………………………………………

9 Условия эксплуатации ……………………………………………………………………

Библиография …………………………………………………………………………………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Упаковка стеклянная Банки и бутылки для консервированной пищевой продукции Общие технические условия Glass package. Glass containers аnd bottles for canned food products. General specifications

Дата введения – 202   –    –

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на банки и бутылки стеклянные для консервированной пищевой продукции (далее – банки и бутылки) разной конструкции и дизайна, в том числе и декорированные в процессе формования, из бесцветного, полубелого или цветного натрий-кальций-силикатного стекла по ГОСТ 34382.

Банки и бутылки применяют в промышленном производстве для расфасовывания (розлива), транспортирования и хранения консервированной пищевой продукции, соков, кетчупов, соусов, растительных масел, а также сыпучей и другой аналогичной пищевой продукции.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает основные требования по безопасности банок и бутылок, технические требования к качеству, правила приемки, методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению и условиям эксплуатации.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на банки и бутылки из других марок  стекол.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 164 Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 2156 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ ISO 8106 Упаковка стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом

ГОСТ ISO 9009 Тара стеклянная. Высота и непараллельность венчика горловины относительно дна. Методы испытания

ГОСТ ISO 9885 Тара стеклянная с широкой горловиной. Отклонение от плоскостности укупорочной поверхности венчика горловины. Методы испытания

ГОСТ 5717.2 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 13903 Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости

ГОСТ 13904 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17527 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 30005 Упаковка стеклянная. Дефекты стекла и изделий из него. Термины и определения. Дефекты изделий

ГОСТ 31292 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных напряжений после отжига

ГОСТ 32674 Тара стеклянная. Размеры. Методы контроля

ГОСТ 33202–2014 Упаковка стеклянная. Стекло. Гидролитическая стойкость стекла при 98 °С. Метод испытания и классификация

ГОСТ 33203 Упаковка стеклянная. Сопротивление вертикальной нагрузке. Методы испытания

ГОСТ 33204 Упаковка стеклянная. Дефекты стекла и изделий из него. Термины и определения. Дефекты стекла

ГОСТ 34272 Упаковка стеклянная. Венчики горловин для вакуумной укупорки. Типы 63, 66,70 – высокие

ГОСТ 34273 Упаковка стеклянная. Венчики горловин для вакуумной укупорки. Типы 63, 66, 70 – стандартные

ГОСТ 34381 Упаковка стеклянная. Прочность стенок корпуса на удар. Методы испытания

ГОСТ 34382 Упаковка стеклянная. Стекло. Марки стекла

ГОСТ 34406 Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 58 высокий

ГОСТ 34578 Упаковка стеклянная. Венчик горловины для вакуумной укупорки. Тип 77 – стандартный

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого с документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527, ГОСТ 30005, ГОСТ 33202, ГОСТ 33204, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 номинальная вместимость банки/бутылки: Объем воды стандартной температуры 20 ºС, который вмещает банка/бутылка при заполнении до определенного объема, используемый для ее маркировки.

3.2 полная вместимость банки/бутылки: Объем воды стандартной температуры 20 ºС, который вмещает банка/бутылка при заполнении до края горловины.

3.3 допускаемое отклонение: Разность между предельно допустимыми (положительными или отрицательными) и соответствующими заданными номинальными размерами, при которой банку/бутылку считают пригодной к выпуску в обращение.

3.4 банка/бутылка круглой формы: Банка/бутылка, имеющие круг в наибольшем горизонтальном поперечном сечении корпуса и в основании при заданных номинальных размерах.

3.5 диаметр корпуса банки/бутылки: Размер наибольшего горизонтального поперечного сечения.

3.6 коэффициент разнотолщинности стенки: Отношение минимальной толщины стенки к ее максимальной толщине по горизонтальной плоскости сечения корпуса банки/бутылки круглой формы.

3.7 несмываемые загрязнения: Визуально видимые загрязнения на внутренней и/или наружной поверхностях банки/бутылки, остающиеся после применения моющих средств.

3.8

гидролитическая стойкость стекла (водостойкость): Устойчивость свежей поверхности раздробленного стекла в виде зерен определенного размера, при воздействии воды температурой 98 °С. [ГОСТ 33202–2014, пункт 3.1]

3.9 несоответствие: Невыполнение требований, установленных в документах по стандартизации.

3.10 критическое несоответствие: Дефект, наличие которого существенно влияет на безопасное использование банки/бутылки, в связи с чем они не могут быть использованы по своему функциональному назначению.

3.11 опасное несоответствие: Дефект, наличие которого может существенно повлиять на безопасное использование банки/бутылки по функциональному назначению, но не является критическим.

3.12 значительное несоответствие: Дефект, который существенно (отрицательно) влияет на использование банки/бутылки в технологическом процессе у заказчика.

3.13 менее опасное несоответствие: Дефект, который менее существенно влияет на использование банок/бутылок в технологическом процессе заказчика, но не является опасным.

3.14 неопасное несоответствие: Дефект, который незначительно ухудшает эстетическое восприятие внешнего вида банки/бутылки, но не влияет на ее использование заказчиком.

3.15 дизайн банки/бутылки: Художественное конструирование, объединяющее эстетичный вид банки/бутылки и ее функциональность в одно целое.

3.17 декор (украшение): Рисунок, который нанесен на поверхность банки/бутылки в процессе выработки.

3.18 сувенирная банка/бутылка: Банка/бутылка, имеющая оригинальную форму, отображающую национальные или местные особенности, выдающиеся события, памятные даты, достижения науки, культуры, искусства и спорта, и/или оформленная в традиционном для страны (республики, края, области) стиле.

3.19 контрольный образец банки/бутылки: Образец готовой продукции, утвержденный уполномоченным представителем предприятия изготовителя и/или согласованный с заказчиком в качестве образца конкретной банки/бутылки, для идентификации поставляемой продукции.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Банки и бутылки в зависимости от назначения классифицируют на группы согласно таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Условное обозначение группы | Наименование и назначение стеклянной упаковки |
| --- | --- |
| Б | Бутылки для растительных масел, соков, кетчупов, соусов и другой аналогичной пищевой продукции |
| БК | Банки для промышленного и домашнего консервирования пищевой продукции |
| БС | Банки для сыпучей пищевой продукции |

4.2 Марка стекла, назначение, форма банок и бутылок, основные параметры и размеры, номинальная и/или полная вместимость, толщина стенок и дна, рекомендуемая масса, допускаемые отклонения, цвет и декор, конкретного вида банок и бутылок должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, или требованиям технической документации, согласованной с заказчиком.

Не допускается устанавливать значения требований безопасности в технической документации изготовителя ниже значений требований, предусмотренных настоящим стандартом.

4.3 Контролю подлежат основные параметры и размеры (полная вместимость, общая высота, диаметр корпуса круглых банок и бутылок, размеры корпуса банок или бутылок другой формы, толщина стенок и дна), в том числе размеры венчиков горловин, указанные на рисунках (чертежах) конкретных видов банок и бутылок.

4.4 Форма, тип венчика горловины банок и бутылок должны соответствовать рисункам (чертежам) по ГОСТ 5717.2, ГОСТ 34272, ГОСТ 34273, ГОСТ 34406, ГОСТ 34578, технической документации изготовителя на конкретные виды банок и бутылок.

4.5 Венчики горловин подразделяют согласно ГОСТ 5717.2 на типы:

- для банок – I (обкатной), II (обжимной), III (резьбовой);

- для бутылок – III (резьбовой).

Контролируемые размеры: диаметр укупорочного кольца венчика горловины типов I и II и наружный диаметр резьбы венчика горловины типа III. Значения контролируемых размеров указывают на рисунках (чертежах) конкретных видов банок и бутылок.

4.6 Остальные размеры банок и бутылок, указанные на рисунках (чертежах), применяют при изготовлении формовых комплектов и/или для справок.

4.7 Рекомендуемая высота углубления под этикетку на корпусе банок и бутылок от 0,2 до 0,6 мм, высота оттиска (предпочтительнее в виде полумесяца) на дне банок и бутылок от насечки на поддоне формы от 0,1 до 0,8 мм.

На наружной поверхности банок и бутылок допускаются оттиски от вакуумных отверстий формового комплекта.

4.8 Декоративные и рельефные изображения, логотипы, надписи, товарные знаки, указанные на рисунках (чертежах), должны быть четко выражены.

Контрольные образцы с декоративными и/или рельефными изображениями, надписями и логотипами рекомендуется согласовывать с заказчиком.

4.9 Условное обозначение банок и бутылок должно соответствовать порядку, принятому в организации, изготовляющей банки и бутылки, с обязательным указанием группы или наименования стеклянной упаковки, типа венчика горловины, номинальной вместимости и обозначения настоящего стандарта или утвержденного технического документа изготовителя.

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Банки и бутылки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, рисунков (чертежей), документов по стандартизации и другой технической документации. Допускается дополнительно использовать контрольные образцы.

5.1.2 Внутренняя поверхность банок и бутылок, контактирующая с пищевой продукцией, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

5.1.3 Не допускается нанесение каких-либо упрочняющих покрытий на внутреннюю поверхность банок и бутылок.

5.1.4 Санитарно-гигиенические показатели к банкам и бутылкам из натрий-кальций-силикатного стекла, предназначенным для контакта с пищевой продукцией, должны соответствовать требованиям технического регламента [1].

5.1.5. На банках и бутылках не допускаются дефекты, перечисленные в 5.1.5.1 – 5.1.5.8, в пределах уровня качества (AQL) указанного в таблице 11:

5.1.5.1 Прилипшие кусочки стекла, стеклянная пыль, стеклянные нити и шипы, режущиеся и осыпающиеся частицы стекла, а также открытые пузыри на внутренней поверхности банок и бутылок .

5.1.5.2 Закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности и инородные включения в количестве и размерами не должны превышать указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а   2

| Номинальная вместимость стеклянных банок и бутылок, мл | Размер*, мм |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пузыря | инородного включения | пузырей | инородных включений |
| До 300 включ. | Св.1,0 до 1,5 включ. | До 0,5 включ. | 4 | 2 |
| Св. 300 до 500 включ. | Св.1 до 2 включ. » 2 » 3 » | До 0,5 включ. | 4 2 | 2 − |
| Св. 500 до 1000 включ. | Св. 1 » 2 включ. » 2 » 4 » | До 1,0 включ. | 4 3 | 2 |
| Св. 1000 | Св. 1 » 4 включ. » 4 » 6 | До 1,0 включ. | 5 5 | 3 − |
| ٭ Для круглых пузырей – диаметр, для овальных – половина суммы длины и ширины. |  |  |  |  |

5.1.5.3 Трещины, сквозные посечки, острые швы, заусенцы, сколы, инородные включения, имеющие вокруг себя посечки.

5.1.5.4 Поверхностные посечки на банках и бутылках длиной и в количестве  более указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Место расположения посечек на банках и бутылках | Длина посечек, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Посечки единичные |  |  |
| На торцевой поверхности венчика горловины На боковой поверхности венчика горловины На горловине банок и бутылок номинальной вместимостью, мл: до 1000 включ. св.1000 На корпусе и дне | Не допускаются 3 1 3 8 | Не допускаются 2 2 2 4 |
| Посечки, сосредоточенные в одном месте, суммарной длиной |  |  |
| На корпусе, плечах и дне банок и бутылок номинальной вместимостью, мл: До 300 включ. » 1000 » св.1000 | 3 5 8 | Не нормируют То же » |

5.1.5.5 Шлиры и свили, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями.

Удельная разность хода лучей при контроле шлиров и свилей на поляриметре не должна превышать 115 нм/см.

5.1.5.6 Потертость поверхности банок и бутылок с посечками и сколами.

5.1.5.7 Кованость и волнистость стенок корпуса, заметные при заполнении банок и бутылок водой; резко выраженные: складки, морщины, двойные швы, след отреза ножницами.

5.1.5.8 Загрязнения, не смываемые моющими средствами.

5.1.6 На банках и бутылках допускаются редко расположенные, и/или виде отдельных скоплений (не более 10 шт. в скоплении) закрытые пузыри диаметром не более 1 мм (мошка).

5.1.7 Не допускается деформация венчика горловины и наличие на торцевой поверхности венчика, закрытых пузырей диаметром более 1 мм, инородных включений, заусенцев.

5.1.8 Максимально допускаемое отклонение номинальной вместимости Vn бутылки круглой формы, согласно ГОСТ ISO 9058, не должно превышать значений, указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

| Номинальная вместимость, Vn, мл | Максимально допускаемое отклонение фактической номинальной вместимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от Vn | мл |
| От 50 до 100 включ. | - | 3 |
| Св. 100 до 200 включ. | 3 | - |
| Св. 200 до 300 включ. | - | 6 |
| Св. 300 до 500 включ. | 2 | - |
| Св. 500 до 1000 включ. | - | 10 |
| Св. 1000 до 5000 включ. | 1 | - |
| П р и м е ч а н и е – Максимально допускаемое отклонение полной вместимости должно быть таким же, как максимально допускаемое отклонение на соответствующую номинальную вместимость. |  |  |

5.1.9 Толщина стенок и дна банок и бутылок круглой формы должна быть не менее значений, указанных в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

| Условное обозначение группы стеклянной упаковки | Толщина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | стенок | дна |
| Б номинальной вместимостью, мл: до 500 включ. св. 500 до 1000 включ. | 1,2 1,4 | 2,0 2,5 |
| БК , БС номинальной вместимостью, мл: до 1000 включ. св.1000 до 3000 включ. » 3000 | 1,2 1,4 1,6 | 2,0 2,5 3,0 |

Допускается изготовлять банки, в том и числе для группы БС, и бутылки с другой толщины стенки и дна по согласованию с заказчиком.

5.1.10 Рекомендуемый коэффициент разнотолщинности стенок круглых банок и бутылок не менее 0,35.

5.1.11 Толщину стенок и дна банок и бутылок некруглой формы устанавливают в зависимости от их конфигурации, назначения и указывают на рисунках (чертежах) и/или в технических документах на конкретные виды продукции.

5.1.12 Допускаемое отклонение Тн, мм, от номинальной высоты банки и бутылки круглой формы, согласно ГОСТ ISO 9058, не должно превышать значений, вычисленных по формуле

Тн = ± (0,6 + 0,004Н),                                      (1)

где Н – номинальная высота банки или бутылки, мм.

5.1.13 Допускаемое отклонение от номинального диаметра корпуса банки и бутылки круглой формы ТD, мм, согласно ГОСТ ISO 9058, не должно превышать значений, вычисленных по формуле

ТD = ± (0,5 + 0,012D),                                            (2)

где D – номинальный диаметр корпуса банки и бутылки, мм.

5.1.14 Допускаемые отклонения полной вместимости, толщины стенок и дна, размеров корпуса и высоты банок или бутылок некруглой формы в зависимости от их конфигурации принимают по согласованию с заказчиком и указывают на рисунках (чертежах) или в технической документации на конкретные виды продукции.

5.1.15. Допускаемые отклонения внутреннего и наружного диаметров венчика горловины, наружного диаметра по резьбе на венчике горловины, диаметра укупорочного кольца венчика горловины должны соответствовать рисункам (чертежам) и/или технической документации на конкретные типы венчиков горловин.

5.1.16 Овальность корпуса круглых банок и бутылок, и овальность венчика горловины не должны превышать допускаемых отклонений на их диаметры.

5.1.17 Допускаемые отклонения Тv, мм, вертикальности оси бутылки круглой формы, относительно плоскости ее дна, согласно ГОСТ ISO 9058, не должны превышать значений, вычисленных по следующим формулам:

для высоты Н ≤ 120 мм

Тv = 1,5;                                                                (3)

для высоты Н > 120 мм

Тv = 0,3 + 0,01Н,                                                       (4)

где Н – номинальная высота бутылки, мм.

5.1.18 Допускаемые отклонения вертикальной оси горловины относительно корпуса банок не должны превышать:

- 0,5 мм для банок номинальной вместимостью до 1000 мл включительно;

- 1,0 мм для банок номинальной вместимостью свыше 1000 мл.

5.1.19 Допускаемые отклонения от параллельности торца венчика горловины относительно дна банок, не должны превышать:

- 5 мм для банок номинальной вместимостью до 250 мл включительно и диаметром венчика не более 70 мм;

для банок остальных вместимостей:

- 0,8 мм для банок с диаметром венчика горловины от 60 до 80 мм включительно;

- 1,0 мм для банок с диметром венчика горловины свыше 80 мм.

5.1.20 Допускаемые отклонения от параллельности торца венчика горловины относительно дна круглых бутылок, согласно ГОСТ ISO 9058 не должны превышать значений, указанных в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

В миллиметрах

| Номинальный диаметр венчика горловины | Допускаемое отклонение |
| --- | --- |
| До 20 включ. | 0,45 |
| Св. 20 до 30 ». | 0,60 |
| Св. 30 » 40 ». | 0,70 |
| Св. 40 » 50 ». | 0,80 |
| Св. 50 » 60 » | 0,90 |
| Св. 60 » | 1,0 |

5.1.21 Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок не должно превышать:

- 0,5 мм для банок с венчиком горловины типа I диаметром венчика горловины до 85 мм включительно и 0,7 мм диаметром венчика горловины свыше 85 мм;

- 0,3 мм для банок с венчиком горловины типов II, III диаметром венчика до 85 мм включительно и 0,5 мм диаметром венчика свыше 85 мм.

5.1.22 Переход плоскости венчика горловины к внутренней полости банки и бутылки должен быть оформлен согласно рисунку (чертежу) банки или бутылки. Допускается гладкий кольцевой след от плунжера, не выступающий на плоскость венчика горловины банки или бутылки.

5.1.23 Высота швов не допускается на горловине, корпусе и дне банок и бутылок номинальной вместимостью, мл:

- до 1000 включительно – более 0,3 мм;

- свыше 1000 – более 0,5 мм;

- на боковой поверхности и торце венчика – более 0,2 мм.

Не допускается переход донного шва на корпус банок и бутылок выше толщины дна.

5.1.24 Притупленные уголки на сопряжении швов по корпусу банок и бутылок номинальной вместимостью до 1000 мл включительно не должны быть более 1,0 мм, вместимостью свыше 1000 мл – 1,5 мм.

5.1.25 Банки и бутылки должны быть термически стойкими и должны выдерживать перепад температуры 40 ((±1)  ºС.

5.1.26 Удельная разность хода лучей на полярископе – поляриметре при контроле остаточных напряжений после отжига банок и бутылок не должна превышать 115 нм/см.

При контроле остаточных напряжений в поле зрения полярископа не допускаются цвета: оранжевый, светло-желтый, желтый, белый, голубовато-зеленый, зеленый, желто-зеленый.

5.1.27 Банки должны выдерживать без разрушения в течение 5 с, бутылки в течение 60 с внутреннее гидростатическое давление, указанное в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

| Условное обозначение группы стеклянной упаковки | Внутреннее гидростатическое давление Р, МПа (кгс/см2), не менее |
| --- | --- |
| Б | 0,49 (5,0) |
| БК вместимостью, мл: до 1000 включительно св. 1000 | 0,30 (3,0) 0,25 (2,5) |
| П р и м е ч а н и я: 1 Допускается не испытывать банки и бутылки вместимостью до 250 мл, а также некруглой формы, на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению 2 Банки группы БС испытанию на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению не подлежат |  |

5.1.28 Банки (кроме банок группы БС) должны выдерживать без разрушения усилие сжатия при вертикальной нагрузке не менее 3000 Н.

5.1.29  Водостойкость натрий-кальций-силикатного стекла банок и бутылок должна быть не ниже класса HGB 3 по ГОСТ 33202.

На титрование 1 гр. стеклянных гранул должно пойти раствора соляной кислоты, концентрации равной с (НCL) = 0,01 моль/дм3 свыше 0,20 до 0,85 см3 включительно.

5.1.30 Внутренняя поверхность банок и бутылок должна быть кислотостойкой и после испытания не должна иметь признаков разъедания и помутнения.

5.1.31 Банки и бутылки круглой формы по согласованию с заказчиком контролируют на прочность стенок корпуса под действием механического удара маятника маятникового копра методом А по ГОСТ 34381. Величина ударной нагрузки для банок БК и бутылок рекомендуется не менее 0,297 Дж (15 ips) Банки БС контролю на ударную прочность не подлежат.

Банки и бутылки другой формы при необходимости рекомендуется подвергать испытаниям   по согласованию с заказчиком методом Б по ГОСТ 34381.

Предел приемлемого значения ударной нагрузки для банок и бутылок другой формы, устанавливается совместным соглашением (программой испытания) изготовителя с заказчиком в зависимости от конфигурации банки или бутылки. Для испытания отбирают произвольно не менее 20 шт. образцов банок или бутылок с каждой формы стеклоформующей машины.

5.1.32 На наружную поверхность банок и бутылок наносят защитно-упрочняющее покрытие, разрешенное для контакта с пищевой консервированной продукцией. По согласованию с потребителем допускается не наносить защитно-упрочняющее покрытие.

На изделиях с оксидно-металлическими покрытиями допускается иризация.

5.1.33 Толщина упрочняющего покрытия на венчике горловины банки и бутылки рекомендуется не более 10 (1) СТU (нм), на корпусе – от 20 до 60 (от 2 до 6) СТU (нм). Толщину упрочняющего покрытия контролируют при необходимости и результаты приемки согласовывают с заказчиком.

5.1.34 Защитное покрытие должно обеспечивать скольжение банок и бутылок в процессе испытания, при этом угол наклона банок или бутылок к горизонтальной плоскости рекомендуется (15 ± 5)º. Защитное покрытие контролируют при необходимости и результаты приемки согласовывают с заказчиком.

5.2 Маркировка

5.2.1 Маркировка банок и бутылок должна содержать:

- 5.2.1 В процессе формования непосредственно на банки и бутылки должна быть нанесена маркировка содержащая:

- товарный знак или обозначение, позволяющее идентифицировать изготовителя (производителя);

- номинальную вместимость с указанием одной из единиц измерения (л, мл);

- дату изготовления (год – две последние цифры);

5.2. 5.2.2 Маркировку согласно рисункам (чертежам) наносят на дно или нижнюю часть корпуса банки/бутылки в процессе изготовления. Допускается наносить маркировку частично на дно и частично на нижнюю часть корпуса  банки /бутылки

При нанесении маркировки на нижнюю часть корпуса банки/бутылки толщина знаков маркировки не должна выходить за наружные размеры корпуса, а при нанесении маркировки на дно – ниже кольцевой опорной площади дна.

Допускается наносить непосредственно на наружную поверхность банки/ бутылки:

- значение полной вместимости без указания единицы измерения.;

- точки после цифрового обозначения года, указывающие увеличение даты изготовления изделия на соответствующее количество лет по числу точек, при условии не использования ресурса формы в год ее изготовления;

- знак обращения на рынке, если он утвержден законодательством государства, принявшего настоящий стандарт или другие маркировочные обозначения по согласованию с заказчиком;

- номер формы;

- знак обращения на рынке, если он утвержден законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

П р и м е ч а н и е – На банки и бутылки вместимостью не более 200 мл включительно допускается не наносить дату изготовления.

.5.2.3 Маркировка банок/бутылок согласно контрольным образцам должна быть четкой и читаемой. Рекомендуемая минимальная высота маркировочных знаков приведена в таблице 8.

Т а б л и ц а 8

| Номинальная вместимость стеклянной бутылки, мл | Минимальная высота маркировочных знаков, мм |
| --- | --- |
| До 100 включ. | 2 |
| Св.100 до 350 включ. | 3 |
| Св.200 до1000 вкл. | 4 |
| Св.1000 | 5 |

5.2.4 Не допускается наносить на банки/бутылки маркировку, идентифицирующую заказчика (товарные знаки).

5.2.5 В сопроводительных документах указывается следующая информация: наименование и местонахождение изготовителя, наименование или тип банки и бутылки, ее назначение, цифровой код и/или аббревиатура  материала (GL – стекло, цифровой код цвета стекла (70 – бесцветное, полубелое); символы указанные на рисунке 1 (упаковка, предназначенная для контакта с пищевой продукцией) и рисунке 2 (возможность утилизации использованной упаковки – петля Мебиуса) приложения 4 [1].

5.2.6 Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно!».

Допускается наносить дополнительно другие манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 с учетом типа упаковки, условий транспортирования, если они предусмотрены в нормативных документах на конкретные виды банок и бутылок или в договоре (контракте) на поставку

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства-члена Евразийского экономического союза, на территории которого данная продукция производится и/или реализуется заказчику.

5.3 Упаковка

Упаковка банок и бутылок должна обеспечивать ее защиту от загрязнений и атмосферного влияния при транспортировании и хранении. Типы упаковки и требования к качеству упаковки на конкретные виды готовой продукции, согласовывают с потребителем (заказчиком) и указывают в договоре (контракте) на поставку.

6 Правила приемки

6.1 Банки и бутылки поставляют и принимают партиями. Контролируемая партия, поставляемая заказчику для единовременной приемки, должна быть изготовлена из стекла одной марки, состоять из банок и бутылок одного типа и цвета, одинаковой вместимости.

6.2 Количество банок и бутылок в поставляемой партии изготовитель согласовывает с заказчиком и указывает в сопроводительном документе.

6.3 При приемо-сдаточном контроле партии банок или бутылок визуально определяют сохранность упаковки, наличие и правильность маркировки. Условия приемки партии с нарушенной упаковкой и маркировкой, не соответствующей требованиям настоящего стандарта (5.2.3–5.2.6, 5.3), указывают в договорах (контрактах) на поставку.

6.4 Для контроля качества банок и бутылок принят двухступенчатый план при нормальном контроле. Методом случайного отбора из разных мест партии отбирают выборки в объемах, указанных в таблице 9.

Т а б л и ц а  9

| Объем партии, шт. | Код объема выборки | Выборка | Объем выборки, шт. | Общий объем выборки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 501 до 1200 включ. | J | Первая Вторая | 50 50 | 50 100 |
| От 1200 до 3200 включ. | К | Первая Вторая | 80 80 | 80 160 |
| От 3201 до 10000 включ. | L | Первая Вторая | 125 125 | 125 250 |
| От 10001 до 35000 включ. | M | Первая Вторая | 200 200 | 200 400 |
| От 35001 до 150000 включ. | N | Первая Вторая | 315 315 | 315 630 |

П р и м е ч а н и е – Выборка для контроля качества не должна содержать образцы со сколами, трещинами и бой. Они должны быть изъяты и заменены другими изделиями.

6.5 На соответствие требованиям настоящего стандарта контроль банок и бутылок проводят по показателям качества, приведенным в таблице 10.

Т а б л и ц а 10

| Класс несоответствия качества | Контролируемые дефекты | Номер пункта, подпункта | Приемлемый уровень качества AQL, % |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Критические дефекты | 5.1.5.1 | 0,25 |
| Б | Опасные дефекты | 5.1.5.3; 5.1.25 - 5.1.30 | 1,0 |
| В | Значительные дефекты | 5.1.7–5.1.10; 5.1.12–5.1.20 ,5.1.21; 5.1.31 | 2,5 |
| Г | Менее опасные дефекты | 5.1.5 2; 5.1.5.4; 5.1.5.5; 5.1.6; 5.1.24 | 4,0 |
| Д | Неопасные дефекты | 5.1.5.6; 5.1.5.7; 5.1.5.8;5.1.22; 5.1.23, 5.1.32 | 6,5 |

6.6 Контроль банок и бутылок на соответствие требованиям настоящего стандарта по качеству проводят по двухступенчатому нормальному плану выборочного контроля согласно таблицы 11.

| Код объема выборки | Выборка | Класс несоответствия качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  | Б |  | В |  | Г |  | Д |  |
|  |  | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re |
| J | Первая Вторая | 0 – | 1 – | 0 3 | 3 4 | 2 6 | 5 7 | 3 9 | 6 10 | 5 12 | 9 13 |
| K | Первая Вторая | 0 1 | 2 2 | 1 4 | 3 5 | 3 9 | 6 10 | 5 12 | 9 13 | 7 18 | 11 19 |
| L | Первая Вторая | 0 1 | 2 2 | 2 6 | 5 7 | 5 12 | 9 13 | 7 18 | 11 19 | 11 26 | 16 27 |
| M | Первая Вторая | 0 3 | 3 4 | 3 9 | 6 10 | 7 18 | 11 19 | 11 26 | 16 27 | 11 26 | 16 27 |
| N | Первая Вторая | 1 4 | 3 5 | 5 12 | 9 13 | 11 26 | 16 27 | 11 26 | 16 27 | 11 26 | 16 27 |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице применены следующие обозначения: Ас – приемочное число, Re – браковочное число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а  11

По показателям класса несоответствия качества А контролируют всю выборку.

По показателям класса несоответствия качества Б – термическую стойкость, отжиг (5.1.25, 5.1.26), внутреннее гидростатическое давление (5.1.27), сопротивление вертикальной нагрузке (5.1.28), ударную прочность (5.1.31) контроль проводят на отдельных выборках, каждую из которых допускается отбирать из партии банок или бутылок в объеме по коду J.

По показателям классов несоответствия качества В, Г и Д допускается контролировать выборку в объеме по коду J.

6.7 По результатам контроля первой выборки партию считают приемлемой, если количество несоответствующих банок или бутылок в выборке меньше или равно Ас, и неприемлемой, если количество несоответствующих банок или бутылок в выборке превышает или равно Re.

Если количество не соответствующих банок или бутылок первой выборки находится в интервале между Ас и Re, необходимо контролировать вторую выборку в объеме, заданном планом.

6.8 Количество несоответствующих банок или бутылок в первой и второй выборках суммируют. Если суммарное количество несоответствующих банок или бутылок менее Ас второй выборки или равно ему, то партию считают приемлемой.

Если суммарное количество несоответствующих банок или бутылок превышает Rе второй выборки или равно ему, то партию считают неприемлемой.

6.9 Допускается по согласованию с потребителем при приемо-сдаточном контроле применять план одноступенчатого или многоступенчатого выборочного контроля.

6.10 Для контроля водостойкости или кислотостойкости стекла (5.1.29) отбирают один или два образца из выборки, взятой от одной поступившей партии.

6.11 При несоответствии водостойкости стекла требованиям 5.1.29, партию считают неприемлемой не зависимо от результатов контроля по остальным показателям.

6.12 При несоответствии маркировки требованиям 5.2,  поставленную  партию банок или  бутылок, заказчик принимает по согласованию с  изготовителем.

6.13 Изготовителю допускается проводить текущий контроль качества бутылок по техническим документам организации изготовителя.

7 Методы контроля

7.1 Внешний вид, цвет, дефекты, не подлежащие измерению, контролируют визуально. Допускается согласовывать с заказчиком или разработчиком стандарта контрольные образцы банок и бутылок с дефектами.

7.2 Размеры пузырей, инородных включений и посечек контролируют измерительной лупой по ГОСТ 25706 или другими средствами измерения, обеспечивающими заданную точность измерения.

7.3 Размеры банки и бутылки:

– диаметр корпуса,

– диаметр венчика горловины (внутреннего, наружного и по резьбе),

– овальность корпуса,

– овальность венчика горловины,

– высоту шва на корпусе,

– высоту шва на торце венчика горловины,

– высоту уголка;

– высоту укупорочного кольца на венчике горловины бутылки,

– толщину стенки корпуса, плечей и горловины,

– толщину дна контролируют по ГОСТ 32674.

П р и м е ч а н и е:

1. При контроле внутреннего диаметра горловины калибром его погружают в горловину бутылки вертикально по центру образца;.

2. Измерения толщины корпуса банки и бутылки проводят в разных точках плоскости по окружности в верхней части, в центре и у основания корпуса.

7.4 Высоту банки или бутылки и параллельность торца венчика горловины относительно дна контролируют по ГОСТ ISO 9009. или другими методами, обеспечивающими заданную погрешность.

7.5 Вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса банки контролируют следующим образом.

7.5.1 Средства контроля

Штангенрейсмас по ГОСТ 164, индикатор часового типа по ГОСТ 577или другие   редства измерения, обеспечивающие заданную погрешность.

7.5.2 Проведение контроля

Банку помещают в горизонтальное положение на призматическую подставку. Измерительную ножку штангенрейсмаса или индикаторную головку устройства приводят в соприкосновение с наружной поверхностью венчика, вращая банку на 360 ºС, находят максимальное и минимальное показания индикатора.

Отклонение вертикальной оси горловины относительно вертикальной    оси корпуса банки К, мм, вычисляют по формуле

|  | (5) |
| --- | --- |

где σmax , σmin – максимальное и минимальное показания индикатора, мм.

7.6 Вертикальность оси бутылки относительно плоскости дна контролируют по ГОСТ ISO 9008 или другими средства измерения, обеспечивающие заданную погрешность.

7.7 Отклонение от плоскостности (вогнутости) торца венчика горловины банок контролируют по ГОСТ ISO 9885.

7.8 Вместимость банок и бутылок контролируют по ГОСТ ISO 8106. При использовании для контроля водопроводной воды учитывают поправку на плотность воды.

7.9 Остаточные напряжения в банках и бутылках после отжига и свиль контролируют по ГОСТ 31292 или используя стандартные диски напряжения.

7.10 Термостойкость банок и бутылок контролируют по ГОСТ 13903, при этом температура воды в резервуаре для охлаждения банок и резервуаре для охлаждения стеклянной упаковки под стерилизуемую продукцию должна быть (45 ± 1) ºС.

7.11 Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению банок и бутылок контролируют по ГОСТ 13904. При использовании импортного оборудования значения показателя сопротивления внутреннему гидростатическому давлению должны соответствовать указанным в 5.1.28.

7.12 Сопротивление вертикальной нагрузке банок контролируют по ГОСТ 33203.

7.13 Прочность стенок корпуса банок и бутылок на удар контролируют по ГОСТ 34381.

7.14 Загрязнения поверхности бутылок (5.1.5.8) моют вручную 0,5%-ным раствором натрия двууглекислого (ГОСТ 2156) или жидким мягким моющим средством в воде температурой (50 ± 5) °С в течение 2 мин и ее дальнейшим ополаскиванием в водопроводной воде. Мойку проводят без применения дополнительных средств абразивного действия. Допускается применять мягкую губку.

Банку и бутылку считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если после проведения мойки на их поверхности не обнаружены следы загрязнения.

7.15 Толщину защитно-упрочняющего покрытия измеряют с помощью измерительной системы, на венчике, в месте перехода горловины в корпус, на середине корпуса, в нижней части корпуса.

7.16 Контроль наличия защитно-упрочняющего покрытия, нанесенного на поверхность банок и бутылок после выхода из печи отжига, проводят следующим образом: две банки или бутылки с гладкой поверхностью помещают на горизонтальную плиту, фиксируя их таким образом, чтобы они во время контроля не сдвигались. Сверху на них кладут третью банку или бутылку и наклоняют плиту, фиксируя угол наклона, при котором происходит соскальзывание банки или бутылки. За угол наклона принимают среднее значение трех измерений.

Допускается контроль наличия защитно-упрочняющих покрытий на поверхности банок и бутылок проводить другими методами, обеспечивающими технические требования настоящего стандарта.

7.17 Водостойкость стекла (5.1.30) контролируют методом по ГОСТ 33202.

7.18 Контроль устойчивости банок и бутылок к кислоте проводят следующим образом.

7.18.1 Аппаратура и реактивы

Шкаф сушильный (термостат) с терморегулятором по нормативному документу.

Сосуд из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 23932.

Кислота уксусная по ГОСТ 6968, 10 %–ный раствор.

7.18.2 Проведение контроля

Банки и бутылки разбивают, и образцы стекла, тщательно промытые проточной водой, погружают в сосуд с приготовленным раствором уксусной кислоты, который помещают в термостат.

Сосуд с образцами выдерживают в термостате в течение 24 ч при температуре (40 ± 2) ºС. Образцы считают устойчивыми к кислоте, если поверхность стекла образцов не имеет признаков разъедания и помутнения.

7.19 Контроль и периодичность контроля миграции вредных веществ из стекла банок и бутылок контактирующих с пищевой продукцией контролируют по технической документации государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Упакованные банки и бутылки транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта

8.2 Условия хранения банок и бутылок:

- в условиях 1 (отапливаемые помещения) по ГОСТ 15150 (раздел 10) – не более 12 месяцев с даты их изготовления;

- в условиях 2 (закрытые неотапливаемые помещения) – не более 10 месяцев или 5 (навесы) по ГОСТ 15150 (раздел 10) – не более 6 месяцев с даты их изготовления;

- допускается хранить банки и бутылки в условиях 9 (открытые площадки) по ГОСТ 15150 (раздел 10) – не более 5 месяцев с даты их изготовления.

8.3 Допускается после окончания срока хранения банок и бутылок проводить повторный контроль по требованиям 5.1.26, 5.1.28–5.1.31. При положительных результатах контроля по согласованию с потребителем принимают решение о продлении срока хранения и/или использования банок и бутылок по назначению.

9 Условия эксплуатации

9.1 Банки и бутылки в холодное время года перед использованием должны быть выдержаны в помещении при температуре не ниже 15 ºС до тех пор, пока они не нагреются до температуры этого помещения.

9.2 Бани и бутылки на всех участках технологического процесса их использования не должны подвергаться перепадам температур, превышающим значения, установленные для них в настоящем стандарте.

9.3 На всех участках перемещения банок и бутылок, в процессе их использования, должны быть исключены удары, вызывающие их повреждение и разрушение.

Библиография

| [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 | «О безопасности упаковки» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769) |
| --- | --- |

УДК 66.172.6:621.798.147:006.354                        МКС 55.100

Ключевые слова: стеклянная упаковка, банки, бутылки, классификация, технические требования, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля и испытаний, транспортирование, хранение, эксплуатация

Руководитель разработки проекта стандарта:

Генеральный директор ООО «Эксперт-Стандарт»,

Председатель ТК (МТК) 074 «Стеклянная тара и посуда»,

канд. технических наук                                                                                    Л.С. Сергеева

Ответственный исполнитель:

Руководитель по стандартизации и

качеству ООО «Эксперт-Стандарт»,

Ответственный секретарь ТК (МТК) 074

«Стеклянная тара и посуда»                                                                          Н.С. Сергеева